附件1

17项电子行业标准名称及主要内容等一览表

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SJ/T 11792-2021 | 锂离子电池电极材料导电性测试方法 | 本文件描述了锂离子电池电极活性物质电子导电性的测试方法。 |  |  |
|  | SJ/T 11793-2021 | 锂离子电池电极材料电化学性能测试方法 | 本文件规定了锂离子电池用电极活性物质的比容量、比能量、充放电效率、中值电压、平均电压、放电平台容量比、循环容量保持率、循环寿命、倍率性能等电化学性能的测试方法。 |  |  |
|  | SJ/T 11794-2021 | 锂离子电池正极材料游离锂的测试方法 | 本文件规定了锂离子电池正极材料中游离锂含量的测定方法。 |  |  |
|  | SJ/T 11795-2021 | 锂离子电池电极材料中磁性异物含量测试方法 | 本标准规定了锂离子电池电极材料中磁性异物含量的测试方法，包括术语和定义、测试方法提要、仪器和器具、试剂、环境要求、前处理、仪器分析、结果计算、精密度和报告。本标准适用于锂离子电池正极和负极粉体材料及其浆料，以及粘结剂、导电剂等辅料中磁性异物含量在10μg/kg～5000μg/kg之间的检测。本标准不适用于磷酸铁锂材料中磁性异物含量的检测。 |  |  |
|  | SJ/T 11796-2021 | 电子烟用锂离子电池和电池组通用规范 | 本文件规定了电子烟用锂离子电池及电池组的术语和定义、标识、性能、安全等要求，描述了对应的试验方法。本文件适用于电子烟用锂离子电池和电池组。本文件对于电子打火机及类似产品使用的锂离子电池和电池组可参考使用。 |  |  |
|  | SJ/T 11797-2021 | 锂金属蓄电池及电池组总规范 | 该标准适用于锂金属蓄电池和电池组。该标准规定了锂金属蓄电池及电池组的性能要求和安全要求，性能要求内容包括术语定义、外观及尺寸要求、电性能、试验方法、标志、包装、运输和储存等；安全要求规定了电池和电池组在包括正常使用、可预见的误操作和故障条件下的电安全、环境安全要求等。 |  |  |
|  | SJ/T 11798-2021 | 锂离子电池和电池组生产安全要求 | 本文件规定了锂离子电池和电池组生产企业在建筑、设施、选材、设计、工序及管理的安全要求。本文件适用于锂离子电池或电池组制造企业的生产安全评估。设置有锂离子电池或电池组生产线的其他企业可参照执行本文件。 |  |  |
|  | SJ/T 11799-2021 | 光伏组件背板用氟塑料薄膜 | 本标准规定了光伏组件背板用氟塑料薄膜的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求。本标准适用于光伏组件背板用聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜和聚氟乙烯（PVF）薄膜。乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）薄膜等其它种类薄膜可参照使用。 |  |  |
|  | SJ/T 11800-2021 | 太阳能光伏用自洁净玻璃 | 本文件规定了太阳能光伏用自洁净玻璃的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。本文件适用于太阳能光伏用自洁净超白压花玻璃，其他类型太阳能光伏用自洁净玻璃可参照使用。 |  |  |
|  | SJ/T 11801-2021 | 晶体硅光伏电池用背面银浆 | 本标准规定了晶体硅光伏电池用背面银浆的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。本标准适用于制备晶体硅光伏电池背面电极的烧结型银浆。 |  |  |
|  | SJ/T 11802-2021 | 晶体硅光伏电池用正面银浆 | 本标准规定了晶体硅光伏电池用正面银浆的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。本标准适用于制备晶体硅光伏电池正面电极的烧结型银浆。 |  |  |
|  | SJ/T 11803-2021 | 有质量评定的基础机电继电器 通用继电器空白详细规范 | 本标准是空白详细规范，适用于通用继电器，也适用于其它基础机电继电器。此类通用继电器广泛应用于家用电器、自动控制设备、工业控制设备等领域。 |  |  |
|  | SJ/T 11548.2-2021 | 信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第2部分：基础数据库 | 主要规定了各基础数据库的基本要求和元数据格式。 |  |  |
|  | SJ/T 11548.3-2021 | 信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第3部分：业务办理 | 主要规定了业务办理的基本原则、范围、流程描述及服务等内容。 |  |  |
|  | SJ/T 11548.4-2021 | 信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第4部分：服务受理 | 主要规定了服务受理的基本要求、流程以及知识库管理。 |  |  |
|  | SJ/T 11548.5-2021 | 信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第5部分：网格化管理 | 主要规定了网格的层级管理结构、网格划分原则和编码及数据要求、事件分类和编码及数据要求等内容。 |  |  |
|  | SJ/T 11548.6-2021 | 信息技术 社会服务管理 三维数字社会服务管理系统技术规范 第6部分：辅助决策 | 主要规定了辅助决策的数据汇集、数据管理、模型管理和设计、应用主题管理、显示等内容。 |  |  |